重庆市修正液产品质量监督抽查实施细则

（2021年第三季度流通领域）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的修正液总净含量不少于400g或400mL，以最小独立包装为单位，向上取偶数支，其中二分之一作为检验样品，二分之一作为备用样品。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | 铅 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 镉 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 汞 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 铬 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 硒 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 砷 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 钡 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
|  |  | 锑 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB 6675-2003附录C |
| 2 | 苯含量 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB/T 9722 |
| 3 | 氯代烃 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | GB/T 9722 GB/T 32613 |
| 4 | 外观 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 5 | 涂后的干燥速度 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 6 | 涂膜强度 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 7 | 再次书写的可能性 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 8 | 覆盖能力 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 9 | 附着力 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 10 | 耐温性 |  | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 | QB/T 2655-2004 QB/T 2655-2020 |
| 备注：1.2021年1月1日之前生产的样品按照QB/T 2655-2004进行检验和判定。 2.2021年1月1日之后生产的样品按照QB/T 2655-2020进行检验和判定。 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

QB/T 2655-2004  修正液

QB/T 2655-2020  修正液

GB 6675-2003  国家玩具安全技术规范

GB/T 9722  化学试剂  气相色谱法通则

GB/T 32613  涂改类文具中氯代烃的测定  气相色谱法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。