重庆市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品中抽取样品三卷，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4m2），将三块薄膜按编号1、2、3号标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1～表7。

表1 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目(2020年7月1日（含）之后生产)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率① | GB/T 4455-2019 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度② | GB/T 4455-2019 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 流滴性能③ | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455-2019 |
| 备注 | ①②为I型、II型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求； ③为聚乙烯流滴耐老化棚膜要求。 |  |  |

表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目(2020年7月1日（不含）之前生产)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB 4455-2006 | GB/T 13022-1991 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB 4455-2006 | GB/T 13022-1991 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB 4455-2006 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率① | GB 4455-2006 | GB/T 2410-1980 |
| 5 | 雾度② | GB 4455-2006 | GB/T 2410-1980 |
| 6 | 流滴性能③ | GB 4455-2006 | GB 4455-2006 |
| 备注 | ①②为I型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求； ③为聚乙烯流滴耐老化棚膜要求。 |  |  |

表3 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度和厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |

表4 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA）吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 20202-2019 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB/T 20202-2019 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 20202-2019 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率 | GB/T 20202-2019 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 20202-2019 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 流滴性能 | GB/T 20202-2019 | GB/T 20202-2019 |

表5 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | QB/T 2472-2000 | GB/T 13022-1991 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | QB/T 2472-2000 | GB/T 13022-1991 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 2472-2000 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 低温伸长率（纵、横向） | QB/T 2472-2000 | HG/T 2-163-1965 |
| 5 | 流滴性能 | QB/T 2472-2000 | QB/T 2472-2000 |
| 6 | 加热损失率 | QB/T 2472-2000 | QB/T 2472-2000 |
| 7 | 水抽出物 | QB/T 2472-2000 | QB/T 2472-2000 |

表6 涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸断裂应力（纵、横向） | QB/T 4475-2013 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | QB/T 4475-2013 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 4475-2013 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率 | QB/T 4475-2013 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | QB/T 4475-2013 | GB/T 2410-2008 |

表7 聚乙烯吹塑薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵横向） | GB/T 4456-2008 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵横向） | GB/T 4456-2008 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 4456-2008 | GB/T 9639.1-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4455-2006 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 13735-2017聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 4456-2008包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 20202-2019 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

QB/T 2472-2000 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜

QB/T 4475-2013 涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。